## Slide 1: Устройство полов
Стяжка
АУГСГиП
Санкт-Петербург
2018г.
Мастер п/о: Семина Е.В.
Для специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

## Slide 2: Конструкция пола

## Slide 3: Стяжка - это основание под покрытие пола.
Поверхности основания перед отделкой мозаичными и плиточными покрытиями выравнивают, укладывая по ним подготовительный слой (стяжку).
Стяжку делают для выравнивания поверхности пола или перекрытия, а также для создания ровной поверхности с необходимым уклоном для покрытия.

## Slide 4: Виды стяжек
В зависимости от используемых материалов, стяжки делятся на сплошные (монолитные) и сборные.
ВИД | СОСТАВ СТЯЖЕК
СПЛОШНЫЕ | ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ РАСТВОРЫ, ГИПСОВЫЕ, ЛЕГКОБЕТОННЫЕ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, БЕТОННЫЕ.
СБОРНЫЕ | ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ, ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ, ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ И ДОЩАТЫХ НАСТИЛОВ.

## Slide 5: Подготовка основания пола
Полы из штучных и рулонных материалов укладывают по жёсткому основанию – бетонной подготовке или цементно – песчаной стяжке на растворе или мастике.
Подготовка оснований предусматривает контроль ровности и горизонтальности поверхности, устранение неровностей и других дефектов.

## Slide 6: Контроль устройства стяжки
Ровность основания контролируется двухметровой рейкой. Просветы между рейкой и поверхностью основания не должны превышать 10мм.
Отклонение поверхности основания от горизонтали или заданного уклона должно быть не более 1.2%

## Slide 7: Составы цементно-песчаных растворов для стяжек
Цементно-песчаные стяжки выполняют из смеси цемента, песка и воды в пропорции 1:3:0,55. Данный раствор должен иметь предел прочности на сжатие 150 кгс/см²., подвижность – 4…5см.
Составляющие растворов | Марка | раствора
 | Части по | массе
Портландцемент не ниже 400 | 1 | 1
Песок | 3,0 | 2,8
Вода | 0,55 | 0,48

## Slide 8: Стяжки монолитные
Бетонные стяжки выполняют из обычного бетона или легкого бетона состоящего из цементного раствора с легкими заполнителями (не менее М75). Укладывают бетонную стяжку на слой щебня или гравия крупностью не более 15 мм. Технология укладки бетонных монолитных стяжек такая же, как цементно-песчаных.
Цементная стяжка пола выполняется сверху после выравнивания бетонного основания (черновой стяжки).

## Slide 9: Технология устройства стяжки
Очистить основание от любых загрязнений, слабо прилегающие и старые обветшалые слои удалить механически, после этого тщательно пропылесосить.
Установить маячные рейки/Первый ряд устанавливается на расстоянии 20-30 см от стены, остальные ряды устанавливают параллельно на расстоянии 1,5-2 м./.
Уложить цементно-песчаную стяжку между двумя маячными рейками.

## Slide 10: Технология устройства стяжки
Независимо от того, под какое покрытие предназначается стяжка, целью ее обустройства является создание крепкого основания с заданным уровнем плоскости

## Slide 11: Технология устройства стяжки
Через 24 часа после укладки/Когда стяжка затвердеет до уровня, чтобы на ней не оставались вмятины от следов при ходьбе/. Убирают маячные рейки, проверяют ровность стяжки, при необходимости устраняют неровности.
Для предупреждения образования трещин на поверхности и отслоения от основания, поверхность стяжки увлажняют два раза в день или накрывают пергамином или полиэтиленовой пленкой.
Если стяжку монолитную укладывают на сплошной тепло- или звукоизоляционный слой, то на него следует уложить гидроизоляцию из полиэтилена, толя или пергамина. На слой из песка или шлака гидроизоляцию укладывать нельзя.

## Slide 12: Технология устройства стяжки
Полы укладывают сразу после нанесения соединительной прослойки /стяжки из цементно-песчаного раствора, бетона. Стяжку/прослойку длиной не менее 2м наносят и разравнивают одновременно для двух - трех рядов плит.
Прослойки/стяжки из цементно-песчаного и полимерцементного раствора укладывают толщиной 15 - 20 мм, из раствора с добавкой жидкого стекла - 10-15 мм; при устройстве покрытий из плит толщиной до 35 мм по гидроизоляции - 20 - 25 мм.
Плиты, плитки и блоки укладывают ровными рядами, с равномерными швами шириной 2 - 4 и 6 - 8 мм, если их размеры соответственно не превышают и превышают 200 мм.

## Slide 13: Контроль качества
Поверхность пола не должна иметь вмятин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок и других подобных дефектов. Цвет покрытия должен быть ровным и соответствовать проектному.
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими слоями пола простукиванием не должно быть изменения звука. Простукивают поверхность пола в центре условных квадратов размером не менее 50 × 50 см.

## Slide 14: Контроль качества
Отклонения поверхности полов от плоскости не должны превышать для; бетонных, мозаичных и цементно-песчаных полов - 6мм; из плит (плиток) и блоков, из рулонных материалов и ковров - 4 мм;
Отклонения проверяют контрольной двухметровой рейкой не менее пяти раз на каждые 50 - 70м 2 поверхности или в одном помещении такой же площади.
Уступы между смежными штучными элементами покрытия не должны превышать для; керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит - 1мм.

## Slide 15: Промышленные Бетонные полы